DESCRIPTIFS

TYPES

Cloisons 98/48 pour locaux très humides en plaques Glasroc® H Ocean 13

Cloison pour locaux à forte ou très forte hygrométrie de type EB+ collectifs ou EC(1) 98/48 Glasroc® H Ocean 13 avec 2 plaques :

Les cloisons seront du type Placostil® Glasroc® H Ocean 13 98/48 de Placoplatre® et constituées de la façon suivante :

- Ossature métallique constituée de rails standards et de montants Hydrostil® M 48 +500h, d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,60m ou 0,40m.

- Chaque parement sera constitué d’une plaque Glasroc® H Ocean 13

- Laine minérale PAR Phonic 45mm

Les performances des ouvrages sont :

- Hauteur maximum : 4,15m pour une configuration avec montants doubles dos à dos et entraxe 0.40m.

- Résistance aux chocs de 120 J

- Résistance au feu EI 120

- Performance acoustique RA = 47 dB avec une laine minérale de type PAR Phonic 45 mm

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande Hydro Tape et enduit à joint Placomix® Hydro ou Placojoint® PR Hydro.

La mise en œuvre sera conforme à l’Avis Technique et aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.

- Cuisines collectives, douches collectives de stade ou de gymnase, centres aquatiques, balnéothérapies (à l’exclusion des saunas et hammams), piscines et locaux en communication directe avec le bassin