DESCRIPTIFS

TYPES

Cloisons de grande hauteur High-Stil® M100 avec 1 Duo’Tech® 25

Cloison de grande hauteur High Stil® M100 avec 1 plaque Placo® Duo’Tech® 25

Les cloisons seront du type High Stil® de Placoplatre® et constituées de la façon suivante :

- Ossature métallique High Stil® M100 constituée de rails et de montants de 100 en acier à haute limite élastique. Les profilés High Stil® sont en acier galvanisée Z275 d'épaisseur nominale 12/10e, doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,90m de manière à constituer une cloison d’épaisseur finie 150 mm

- Chaque parement sera constitué d’une plaque Placo® Duo’Tech® 25

- Laine minérale de 100mm ou Isonat Flex 40 de la société ISOVER

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance aux chocs de 120 J

- Hauteur maximale jusqu’à 9,80m avec montant double entraxe 0.90m

- Performance feu EI 60

- Performance acoustique jusqu’à RA = 59 dB avec une laine minérale

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.