DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison distributive 98/48 Duo'Tech® 25

Cloison distributive 98/48 Duo'Tech® 25 :

Les cloisons seront du type Duo'Tech® 25 98/48 de Placoplatre® et constituées de la façon suivante :

- Ossature métallique Placostil® constituée de rails et de montants Stil® M 48, Stil® ML 48-50 ou Stil® MSP48-50 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,90m ou 0,45m.

- Chaque parement sera constitué d’une plaque Duo'Tech® 25

- Laine minérale PAR Phonic 45mm ou Isonat Flex 40 40mm ou Isocoton 40mm

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance aux chocs de 120 J

- Hauteur maximale jusqu’à 4,90m avec montant double entraxe 0.45m

- Résistance au feu EI 60

- Performance acoustique RA = 54 dB avec montants M48 et RA = 57 dB avec montants MSP 48-50

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.