Complexes de doublage thermique Placomur®

DESCRIPTIFS

TYPES

Complexes de doublage thermique Placomur®

Les complexes de doublage thermiques de la gamme Placomur® sont constitués de :

- Plaques de plâtre Placo® standards ou techniques, collées sur un panneau de polystyrène expansé (PSE) de conductivité thermique 0,032 ou 0,030 W/m.K (gris).

Le collage des panneaux se fera à l’aide d’un mortier adhésif de type Map® Formule +.

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance thermique 0,65 (1,30 ; 1,90 ; 2,55 ; 3,15 ; 3,40 ; 3,80 ; 4,10 ; 4,40 ; 4,75) avec une épaisseur de 33mm, 53mm, 73mm, 93mm, 113mm, 133mm ou 153mm.

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.