Complexes de doublage thermique Placotherm®

DESCRIPTIFS

TYPES

Complexes de doublage thermique Placotherm®

Les complexes de doublage thermiques de la gamme Placotherm® sont constitués de :

- Plaques de plâtre Placoplatre® standards ou techniques, collées sur un panneau isolant en mousse polyuréthane (PUR) de conductivité thermique 0,022.

Le collage des panneaux se fera à l’aide d’un mortier adhésif de type Map® Formule + ou Placo® MA24 selon le support.

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance thermique 1,90 ; 2,80 ; 3,75 ; 4,70 ; 5,60 ; 6,55 avec une épaisseur de 53mm, 73mm, 93mm, 113mm, 133mm,153mm.

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.42 et aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.