DESCRIPTIFS

TYPES

Contre cloisons de grande hauteur High-Stil® M70 avec 1 Duo’Tech® 25

Contre cloison de grande hauteur High-Stil® M70 avec 1 Duo’Tech® 25

Les cloisons seront du type High-Stil® de Placoplatre® et constituées de la façon suivante :

•	Ossature métallique High-Stil® constituée de rails et de montants de 70 mm en acier à haute limite élastique. Les profilés High-Stil® sont en acier galvanisée Z 275 d'épaisseur nominale 12/10e, doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,45m ou 0,90m de manière à constituer une cloison d’épaisseur finie de 95 mm.

•	Parement constitué d’une plaque Placo® Duo’Tech® 25

•	Laine minérale de la société ISOVER

Les performances des ouvrages sont :

- Hauteur maximum jusqu’à 7,10m

- Résistance au feu EI 30

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.