DESCRIPTIFS

TYPES

Plafonds

Stil Prim®Tech Acoustique et Feu

Plafond Stil Prim® Tech Acoustique et Feu:

Les plafonds seront réalisés avec le système longue portée Stil Prim® Tech avec entretoises de Placoplatre® et constitués de la façon suivante :

- Ossature primaire : rails périphériques R Stil® Prim Tech fixés mécaniquement dans les murs adjacents tous les 0,60 m et profilés Stil Prim® Tech en acier galvanisé d'épaisseur nominale 75/100e, implantés à entraxe maximal 1,20 m fixés au support par l'intermédiaire de suspentes Stil Prim® Tech. La distance entre les suspentes sera de 3,30 m maximum et pourra être diminuée en fonction du poids appliqué sur le plafond (ex : épaisseur et nature de l’isolant, type et nombre de parement,…).

- Ossature secondaire : Entretoises Stil Prim® Tech en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e fixées sur l'ossature primaire au pas de 0,40m ou 0,60m maximum, ou mise en place d’entretoises Stil Flam® tous les 1,20m et de fourrures Stil® F 530 tous les 0,60 m dans le cas d’une mise en œuvre avec attaches Stil Prim® Tech.

- Isolant : avec ou sans laine minérale

- Parement en plaque de plâtre Placoflam® BA 13, Placoflam® BA 15, Duo’Tech® 25 ou Placoplatre® BA 25 de chez Placoplatre.

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance au feu REI 30 jusqu’à REI 120 selon le type de parement

- Performances acoustiques jusqu’à 61 dB avec une laine minérale de type IBR 100mm  de la société Isover

Les joints seront traités avec l'un des systèmes enduit + bande de la société Placoplatre.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.