DESCRIPTIFS

TYPES

Plafonds décoratifs Silvatone® non démontables

Plafonds décoratifs Silvatone® non démontables :

Les plafonds Silvatone® seront constitués de dalles en laine de bois d’épaisseurs allant de 25mm à 160mm.

Le système sera constitué de la manière suivante :

- Cornière de rive fixée sur toute la périphérie des murs

- Fourrures Rigitone® Rigi 60 implantées à entraxe de 0,60m maximum, fixées au support à l’aide de suspentes Rigitone® Rigi 60 à un entraxe maximal de 1,2m, tiges filetées diamètre 6 et chevilles adaptées

- Parement en panneaux Silvatone® de dimensions et épaisseurs choisies vissé dans l’ossature (ou clipsé pour bords K)

Les performances des ouvrages sont :

- Absorption acoustique allant de αw : 0,35 jusqu’à 0,95

La pose des panneaux d’effectuera conformément au DTU 58.1 et aux recommandations de la société Placoplatre.