Cloison Cinestil®

DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison Cinestil® 1x Duo'Tech® 25 + 1x Placoplatre® BA25 :

Les cloisons Cinéstil® de Placoplatre®, d’une épaisseur totale allant de 290 mm à 420mm, seront constituées de la façon suivante :

- Ossature cornières Megastil® pour les départs de mur

- Montants Cinestil® 70 en acier galvanisé Z275 d'épaisseur nominale 12/10e, fixés en tête et en pied dans la structure à l’aide de sabots High-Stil® disposés tous les 1,80 m ou 2,40 m et liaisonnés entre eux tous les 3 m maximum à l’aide de lisses Megastil®

- Lisses Megastil® fixées horizontalement aux montants High-Stil® 70

- Isolant : deux épaisseurs de laine de verre Isoconfort 35 épaisseur 80 mm.

- Parements : une plaque Placo® Duo’Tech® 25 d’un côté et une plaque Placoplatre® BA25 de l’autre

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance au feu EI 60 et R 30

- Performance acoustique RA = 67 dB

- Hauteur maximale jusqu’à 12,85 m selon le niveau de pression dans le local et l’épaisseur de la cloison

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.