DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison Placostil®

M 150 GH

Avec 1 BA18S

Cloison Placostil® M 150 GH avec 1 BA18S :

Les cloisons seront du type Placostil® M 150 GH 186/150 avec 1 BA18S de Placoplatre® et constituées de la façon suivante :

•	Ossature métallique Placostil® constituée de rails et de montants Placostil® R 150 GH en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,90m.

•	Chaque parement sera constitué d’une plaque Placoplatre® BA18S

•	Laine minérale ou Isonat Flex 140mm ou Isocoton 140mm de la société ISOVER

Les performances des ouvrages sont :

- Hauteur maximum jusqu’à 7,70m en montant simple ou 9,80m en montants doublés

- Résistance aux chocs de 120 J

- Résistance au feu EI 60

- Performance acoustique RA = 50 dB

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.