DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison

Distributive avec 1 BA13

Cloison distributive avec 1 BA13 :

Les cloisons seront du type Placostil® 72/48 de Placoplatre® et constituées de la façon suivante :

- Ossature métallique Placostil® constituée de rails et de montants Stil® M 48, ML

- 48-50 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,60m ou 0,40m.

- Chaque parement sera constitué d’une plaque Placoplatre® BA13

- Laine minérale PAR Phonic 45 ou Isonat Flex 40 40mm ou Isocoton 45mm de la société ISOVER

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance aux chocs de 60 J

- Hauteur maximale jusqu’à 3,65m avec montant double entraxe 0,40m

- Résistance au feu EI 30

- Performance acoustique RA = 39 dB

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.