DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison

Distributive avec 2 BA13

Cloison distributive avec 2 BA13 :

Les cloisons seront du type Placostil® 98/48, 120/70, 140/90 et 150/100 de Placoplatre® et constituées de la façon suivante :

- Ossature métallique Placostil® constituée de rails et de montants Stil® M 48, Stil® ML 48-50, M 70, M 90, M 100 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,60m ou 0,40m.

- Chaque parement sera constitué des deux plaques Placoplatre® BA13

- Laine minérale PAR Phonic 45, 70, 85 et 100mm ou Isonat Flex 40 40mm et 100mm ou Isocoton 45mm et 100mm de la société ISOVER

- L'entreprise adaptera les ossatures suivant les hauteurs du projet et les éléments de finition

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance aux chocs de 120 J

- Hauteur maximale jusqu’à 6,75m avec montant M100 double entraxe 0,40m

- Résistance au feu EI 60

- Performance acoustique RA = 52 dB avec montants M100

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.