# Cloison distributive en Placoflam® avec 2 plaques

DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison distributive 2x Placoflam® BA13  :

Les cloisons distributives Placoflam® avec 2 plaques BA13 (98/48, 120/70, 140/90, 150/100) de Placoplatre® seront constituées de la façon suivante :

- Une ossature métallique Placostil® constituée de rails et de montants Stil® R/ (M 48, ML 48-50, M 70, M 90, M 100) de manière à constituer une cloison d'épaisseur finie 98, 120, 140 ou 150 mm.

- Laine minérale PAR Phonic (45, 70, 85, 100) ou Isonat Flex 40mm (40, 60, 100) ou Isocoton (45, 60, 100) de la société ISOVER

- Deux plaques Placoflam® BA13 constituant chaque parement.

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance aux chocs de 120 J

- Hauteur maximale jusqu’à 6,75m avec montant M100 double entraxe 0,40m

- Résistance au feu EI 120

- Performance acoustique RA = 47 dB avec montants M48 et RA = 52 dB avec montants M100.

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.