DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison séparative SAA Duo'Tech® 25

Cloison séparative SAA Duo'Tech® 25 :

Les cloisons séparatives Placostil® SAA 120 (140, 160, 180) de Placoplatre® seront constituées de la façon suivante :

- Une ossature périphérique réalisée en rails Stil® R 48, 70, 90 ou en cornières Stil® CR2 disposés de manière à constituer une cloison d'épaisseur finie 120 (140, 160, 180) mm.

- Les montants intermédiaires Stil® M 48, ML 48-50, M 70, M 90 ou M 100 seront, disposés tous les 0,45 ou 0,90 m, alternés d’un parement à l’autre

- Laine minérale PAR Phonic 45mm (70, 85) ou Isonat Flex 40 40mm (60, 80) ou Isocoton 45mm (60) de la société ISOVER

- Une plaque Duo'Tech® 25, constituant chaque parement

- Hauteur maximum : 5,50 m avec montant double, entraxe 0.45m. L'entreprise adaptera les ossatures suivant les hauteurs du projet et les éléments de finition

Le système justifie d’une performance :

- Résistance aux chocs de 120 J

- Hauteur maximale jusqu’à 5,50m avec montant double M100 et entraxe 0.45m

- Résistance au feu EI 60

- D’une performance acoustique allant jusqu’à RA = 67 dB

L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la dernière plaque de chaque parement.

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme à l’Avis Technique en cours et aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.