DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison séparative SAD Duo'Tech® 19

Cloison séparative SAD Duo'Tech® 19 :

Les cloisons séparatives Duo'Tech® 19 SAD 160 de Placoplatre® seront constituées de la façon
suivante :

- Ossature : deux lignes de rails Stil® R 48 disposées de manière à constituer une cloison d'épaisseur finie de 160 mm

- L'étanchéité à l'air entre le rail bas et le sol sera assurée par interposition d'un ruban
mousse à cellules fermées (ruban résilient Placoplatre®)

- Deux lignes de montants Stil® M48, ML 48-50, disposés tous les 0,90 ou 0,45 m insérés dans les rails Stil® R 48. Les montants des deux lignes ne seront pas placés en regard

- Isolant : laine de verre PAR Phonic 45 ou Isonat Flex 40 (40) ou Isocoton 40 de la société ISOVER dans chaque ligne de montants

- Parements : une plaque Placo® Duo’Tech® 19 vissée sur les montants

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance aux chocs de 120 J

- Hauteur maximale jusqu’à 3,65m avec montant double entraxe 0.45m

- De résistance au feu jusqu’à EI 60

- D’une performance acoustique RA = 60 dB

L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la dernière plaque de chaque
parement.
Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.