Cloison Up Stil®

DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison Up Stil® :

Les cloisons sur locaux non chauffés Up Stil® de Placoplatre® d’épaisseur totale allant de 145mm à 205mm seront constituées de la façon suivante :

- Les ossatures seront constituées de montants isolants Up Stil® et de cornières Stil® CR2 en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10e.

- Les montants isolants Up Stil® composés de PSE clipsés dans des fourrures Up Stil® seront mis en œuvre tous les 0,60m ou 0,40m.

- Les parements seront constitués de plaques de plâtre standard d’épaisseur 12.5 mm côté local chauffé et de plaques de plâtre hydrofugées d’épaisseur 12.5 mm côté local non chauffé.

- Un isolant intérieur de type GR32 de la société ISOVER sera disposé entre les montants isolants Up Stil®

Les performances des ouvrages sont :

- Hauteur maximum du système : 3,30m.

- Performance acoustique jusqu’à RA = 47 dB

L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous chaque parement.

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme à l’Avis Technique en cours et aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.