Complexes de doublage thermo-acoustique Doublissimo®

DESCRIPTIFS

TYPES

Complexes de doublage thermo-acoustique Doublissimo®

Les complexes de doublage thermo-acoustique de la gamme Doublissimo® sont constitués de :

- Plaques de plâtre Placo® standards ou techniques, collées sur un panneau de polystyrène expansé (PSE) de conductivité thermique 0,032 ou 0,030 W/m.K (gris).

Le collage des panneaux se fera à l’aide d’un mortier adhésif de type Map® Formule +.

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance thermique 1,30 ; 1,90 ; 2,55 ; 2,75 ; 3,15 ; 3,40 ; 3,80 ; 4,10 ; 4,40 ; 4,75 ; 5,35 avec une épaisseur de 53mm, 73mm, 93mm, 113mm, 133mm,153mm ou 173mm.

- Isolation acoustique ∆(Rw + C) (dB) jusqu’à plus de 9 dB sur support parpaing creux de 20 cm

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.