Contre-cloison 1x Glasroc® H Ocean 18S

Sur montants

DESCRIPTIFS

TYPES

pour locaux à forte ou très forte hygrométrie de type EB+ collectifs ou EC(1) avec 1x Glasroc® H Ocean 18S sur montants :

Les Contre-cloisons Glasroc® H Ocean 18S sur montants de Placoplatre® seront constituées de la façon suivante :

- Ossature rails standards et montant Hydrostil® + M 48 500h, montant Hydrostil® + M 70 500h, montant Hydrostil® + M 100 500h implantés à 0,45m ou 0,90m d'entraxe.

- Un parement en plaque Glasroc® H Ocean 18S vissé sur ossature.

- Avec ou sans laine minérale de chez Isover.

Les performances des ouvrages sont :

- Hauteur maximum jusqu’à 4,60m

- Résistance aux chocs de 120 J (avec renfort à 0,90m du sol si entraxe entre montant de 0,9m)

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande Hydro Tape et enduit à joint Placomix® Hydro ou Placojoint® PR Hydro.

La mise en œuvre sera conforme à l’Avis Technique en cours et aux recommandations de la société Placoplatre.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.

- Cuisines collectives, douches collectives de stade ou de gymnase, centres aquatiques, balnéothérapies (à l’exclusion des saunas et hammams), piscines et locaux en communication directe avec le bassin