Plafonds

Gyplat™

DESCRIPTIFS

TYPES

Plafonds Gyplat™ :

Les plafonds en plaques à enduire au plâtre en pose directe (vissées ou agrafées) sur plancher bois de la société Placoplatre® seront réalisés de la façon suivante :

- Plaques Gyplat™ 400 (600) seront vissées sur le solivage au pas de 120 mm à l’aide de vis TTPC 45 ou agrafées au pas de 80 mm. Les joints transversaux seront solidarisés par 3 clips de joint (ou 2 pour Gyplat™ 400) s’ils ne sont pas supportés par une solive.

- Bande Gyplat™ Tape collée sur les joints longitudinaux.

- Enduisage à l’aide de Lutèce® Projection 33XPERT (33X, 33X Plus, 33 Xpert, 2000 C ou 2000 L) en épaisseur 8 à 10 mm.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.1 et aux recommandations de la société Placoplatre.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.