Plafonds

Autoportants

Standard

DESCRIPTIFS

TYPES

Plafonds autoportants (MONTAGE STANDARD) :

Les Plafonds Autoportants Placostil® (Stil M48–150 GH) de Placo® seront constitués de la façon suivante :

- Rails périphériques Stil® R/ (48, 70, 90, 100, 150 GH) fixés horizontalement sur les parois verticales

- Montants Stil® M 48, M 70, M 90, M 100, 150 GH en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos à dos, disposés à 0,60 m maximum d'entraxe, emboîtés dans les rails

- Une plaque Placoplatre® BA13, BA18, 2 Placoplatre® BA13, 1 Placo® Phonique BA13 et 2 x Placo® Phonique BA13 fixées perpendiculairement à l'ossature.

- Avec ou sans laine minérale

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.

Plafonds

Autoportants

Feu

DESCRIPTIFS

TYPES

Plafonds autoportants (MONTAGE DANS LE CAS DE PERFORMANCES FEU) :

Les Plafonds Autoportants Placostil® (Stil M 48–150 GH) de Placo® seront constitués de la façon suivante :

- Rails périphériques Stil® R/ (48, 70, 90, 100, 150 GH) fixés horizontalement sur les parois verticales

- Montants Stil® M 48, M 70, M 90, M 100, 150 GH en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos à dos, disposés à 0,60m (ou 0,50m dans le cas de 2xBA25) maximum d'entraxe, emboîtés dans les rails

- Une plaque Placoplatre® BA13, 1x Placoflam® BA15, 1x Placoplatre® BA18, 1x Placoplatre® BA18S, ou 1x Placo® Infinaé 18S, 2x Placoplatre® BA13, 2x Placoplatre® BA18, 2x Placoplatre® BA18S ou 2x Placo® Infinaé 18S, 2x Placoplatre® BA25, 2x Placoplatre® BA25, 3x Placoflam® BA15 fixées perpendiculairement à l'ossature

- Avec ou sans laine minérale

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance au feu REI 15 jusqu’à REI 120 en fonction du parement mis en œuvre.

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.